Rockfon Sonar As

Kivivillapohjainen akustiikkalevy, reunamuoto As <600x600x20 mm> / <1200x600x20 mm> / <600x600x40 mm> / <1200x600x40 mm>.

Liima- asennus Rockfon akustiikkaliima Rockfon® System A Adhesive™.

Levy kiinteästi asennettu, mikrorakenteinen pinta, maalatut reunat peittomaalattu. Pinta maalattu; lähin NCS-väri: NCS S-0500-N ja tausta maalaamaton fleece. Pinnan valonheijastavuus 85 %.

Levyn ja listajärjestelmän asennus valmistajan ohjeen mukaan.

Absorptioluokka A (20 mm D), paloluokka: A1 (EN 13501-1)

Puhdastilaluokitus: ISO 5

Puhdistus: Imuroiminen, kostealla pyyhkiminen

Kemikaalien sieto: kestää mietoja ammoniakkia, klooria ja vetyperoksidia sisältäviä liuoksia.

Kivivillapohjainen akustiikkalevy ei toimi mikro-organismeille kasvualustana.

Cradle to Cradle -sertifioitu, M1 ja Tanskan Indoor Climate Label

Hiilijalanjälki 2,29- 4,06 kg. CO2-ekv/m2 (cradle to gate EPD:n perusteella)

Täysin kierrätettävä suljetussa loopissa Rockcycle®.

Tarkemmat tuotetiedot Rockfon Sonar tuotetietokortti.